E-mail: armandsarh@yandex.ru

тел: + 7 (495) 532 83 20 
моб:+ 7 (926) 095 25 36

www.armands.ru

# Стеклофибробетон свойства.

Водопоглощение - (только наш материал) - 0,4% в случае, когда проведена пескоструйная обработка при отделке изделий под натуральный камень. В иных случаях водопоглощение нет, резистентен к воде, плохая  смачиваемость.

Морозостойкость – 200 циклов, (дальше не проверяли).

1 куб. м.  весит 2000кг.

Прочность при сжатии, МПа 50-80
Ударная вязкость, кДж/м. кВ. 10-25
Модуль упругости , ГПа 10-20
Деформация при разрыве, % 0,6-1,2
Плотность (сухая), т/м куб. 1,9-2,1
Растяжение
Предел прочности (UTS), МПа 8-11
Предел упругости (BOP), МПа 5-7
Изгиб
Предел прочности на растяжение (MOR), МПа 20-30
Предел упругости (LOR), МПА 7-11

Срез

Сопротивление срезу между слоями, МПа -5

Сопротивление срезу поперек слоев, МПа – 10

Материал хорошо обрабатывается  алмазными пилами (дисками) с водой в любом направлении.

Несмотря на то, что изделия по технологии производятся послойно, разрыв между слоями недопустим. При механической обработке изделий лицевой слой не срывается.

Тем не менее, стыковки панелей должны производиться только согласно проекту. Если нужно будет изменить какие-либо габариты изделия, мы сделаем это в заводских условиях.

Стыковка и крепеж изделий  должны производиться согласно проекту, чтобы обеспечить целостность фасада.